01.06.2020г     Химия           Грешнякова О.Ф.

Задания для группы63П   Химия

Изучить материал:

Комплексообразование. , Комплексные соединения, строение, номенклатура, значение. Качественные реакции на ионы  железа

02.06

Изучить материал:

Неорганические и органические полимеры. Полимеры как простые и сложные вещества, , значение, способы получения органических полимеров

03.06

Лабораторная работа

Тема: Распознавание пластмасс и волокон

Цель: формирование умений и навыков в выполнении химического эксперимента, определение видов пластмасс и тканей.

Теоретический материал

Полимеры (от греч. polymeres - состоящий из многих частей, многообразный), химические соединения с высокой молекулярной массой (от нескольких тысяч до многих миллионов), молекулы которых (макромолекулы) состоят из большого числа повторяющихся группировок (мономерных звеньев). Атомы, входящие в состав макромолекул, соединены друг с другом силами главных и (или) координационных валентностей.

Пластические массы, пластмассы, пластики, материалы, содержащие в своём составе полимер, который в период формования изделий находится в вязкотекучем или высокоэластичном состоянии, а при эксплуатации — в стеклообразном или кристаллическом состоянии. В зависимости от характера процессов, сопутствующих формованию изделий, Пластмассы делят на реактопласты и термопласты. К числу реактопластов относят материалы, переработка в изделия которых сопровождается химической реакцией образования сетчатого полимера — отверждением; при этом пластик необратимо утрачивает способность переходить в вязкотекучее состояние (раствор или расплав). При формовании изделий из термопластов не происходит отверждения, и материал в изделии сохраняет способность вновь переходить в вязкотекучее состояние.

Распознавание пластмасс

Распознавание пластмасс следует начать с внешнего осмотра (цвет, твёрдость, эластичность и т. д.) Обратите внимание на то, что образцы из полиэтилена жирны на ощупь, полупрозрачны, эластичны, механически прочны, могут иметь различную окраску. Образцы из поливинилхлорида эластичны, механически прочны, могут иметь различную окраску. Полистирольные образцы прозрачны, хрупки, различной окраски. Образцы из орг. стекла прозрачны, жестки, различной окраски, механически прочны. Фенолформальдегидные пластмассы тёмных тонов (от коричневого цвета до чёрного), жестки, прочны. непрозрачная,неэластичная. Изделия из целлулоида эластичны, различной окраски, имеют характерный рисунок (под мрамор, малахит). Занесите свои наблюдения в отчёт о проделанной работе.

Отношение пластмасс к нагреванию и характеру горения.

Опыт 1. Предметное стекло с образцом полимера подержите с помощью держателя над пламенем спиртовки. Нагревание образца ведите несколько секунд. Затем стеклянной палочкой попытайтесь изменить его форму. После остужения можно снова нагреть этот образец и снова изменить его форму. Данные эксперимента сравните с данными таблицы 1 « Распознавание пластмасс».

Опыт 2. Кусочек образца пластмассы внесите в пламя спиртовки. Когда образец загорится, выньте его из пламени. Продолжает ли он гореть вне пламени? Каким пламенем горит? Погасите пламя, если обильно выделяется копоть. Свои наблюдения сверьте с данными

| № | Название пластмасс | Формула пластмасс | Характер горение | Отношение к нагреванию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полиэтилен | (…– СН2 – СН2 – …)n | Горит синеватым пламенем, распространяя слабый запах горящего | Размягчается, можно вытянуть нить |
| 2 | Поливинилхлорид | (…– СlСН – СН2 – …)n | Горит коптящим пламенем, вне пламени не горит. | Размягчается при 50-600, выше разлагается (110-1200). |
| 3 | Фенолформальдегидная смола | (-C6 H4-ОН CH2-) n | Загорается, при длительном пребывании смолы в пламени ощущается характерный запах фенола | Не размягчается. разлагается |

Распознавание волокон

Анализ волокна или образца ткани начинают с испытания путём сжигания. Пучок волокна на стеклянной палочке внесите в пламя. Как только он загорится, уберите его из пламени и тщательно рассмотрите. Если волокно перестанет гореть, его снова зажигают. При этом необходимо проследить: а) с какой скоростью происходит горение, б) запах продуктов разложения, в) характер остатка после горения.

## Волокна растительного происхождения

## Хлопок

Хлопок, волокна, покрывающие семена хлопчатника. При его созревании плоды (коробочки) раскрываются, и из них собирают т. н. хлопок-сырец (волокно с неотделенными семенами). При переработке от семян отделяют хлопок-волокно (волокна длиной более 20 мм), пух (менее 20 мм) и подпушек (менее 5 мм). Из хлопка вырабатывают ткани, трикотаж, нити, вату и др. Пух и подпушек хлопка применяют в химической промышленности как сырье для изготовления искусственного волокна и нитей, пленки, лаков и т. п.

Лен

Наибольшие посевные площади льна-долгунца — в европейских странах, а также в Египте, Турции и др., льна масличного — в Индии, Аргентине, США.

Пенька

Пенька, грубое лубяное волокно, полученное из стеблей конопли. Из пеньки делают канаты, веревки, шпагат и т. п.

Волокна животного происхождения

Шерсть - волосяной покров животных (овец, коз, верблюдов и др.). Основную массу перерабатываемой в промышленности шерсти составляет овечья. Виды волокон шерсти: пух (наиболее ценное тонкое, мягкое извитое волокно), переходный волос, ость (более толстое, жесткое и менее извитое, чем пух, волокно) и «мертвый волос» (малопрочный и жесткий). Из шерсти вырабатывают пряжу, ткани, трикотаж, валяльно-войлочные изделия и др.

Шерсть состоит из тонких волоконец — фибрилл, каждое из которых представляет целое скопление клеток

Хлопок. Волокно хлопка похоже на шланг, закрученный вокруг своей оси.

Шелк. Шелковые нити гладкие, они покрыты шелковым клеем — серицином.

| № | Волокно | Основа волокна, элементарное звено | Сжигание | Действие кислот и щелочей при 18 – 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HNO3 | H2SO4 | KOH |
| 1 | Вискозное | Целлюлоза (-С6 Н10 О5-) n | Горит быстро, с запахом жженой бумаги. После горения остаются следы золы. | Растворяется, образуя бесцветный раствор | Растворяется, давая красно-коричневый раствор | Сильно набухает и растворяется |
| 2 | Капрон | (-NН-(СН2 )5-СО-) n | При нагревании размягчается, плавится, образуя твердый, нехрупкий, блестящий шарик. Из расплава вытягиваются нити. В пламени горит с неприятным запахом. | Растворяется, образуя бесцветный раствор | Растворяется, образуя бесцветный раствор | Не растворяется |
| 3 | Хлопок | Целлюлоза (-С6 Н10 О5-) n | Горит быстро, с запахом жженой бумаги. После горения остается серый пепел | Растворяется, образуя бесцветный раствор | Растворяется | Набухает, не растворяется |
| 4 | Шерсть | Белок | Горят медленно, с запахом жженых перьев. После горения образуется хрупкий шарик черного цвета, растирающийся в порошок | Набухают и окрашиваются в желтый цвет | Разрушаются | Растворяются |

Выполнение работы

Заполните таблицу

| Название | Исходные вещества (мономеры) | Формула полимера | Свойст-ва | Примене-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиэтилен |  |  |  |  |
| Поливинилхлорид |  |  |  |  |
| Фенолформальдегидная смола |  |  |  |  |

Ответьте на вопросы:

Способы получения (синтеза) полимеров:

а) реакция полимеризации (основной признак веществ, вступающих в данную реакцию, определение данной реакции, уравнение реакции полимеризации, ее механизм);

б) реакция поликонденсации (главный признак для веществ, вступающих в эту реакцию, определение реакции поликонденсации, уравнение данной реакции).

Заполните таблицу

| Название | Исходные вещества | Формула полимера | Способ получения | Свойства | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вискоза |  |  |  |  |  |
| шерсть |  |  |  |  |  |
| капрон |  |  |  |  |  |

Ответьте на вопросы:

Отметьте разницу между искусственными и синтетическими полимерами.

Контрольные вопросы:

- Какие вещества называются высокомолекулярными соединениями?

- Чему равна молекулярная масса полимера?

- Каковы особые свойства ВМС и чем они обусловлены?

- Как классифицируются волокна?

- Вред и польза полимеров (на примере хлопка, фенолформальдегидной смолы)

04.06

Изучить материал:

Дисперсные системы. Классификация .значение в живой и неживой природе.

05.05

Контрольная работа

«Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева и строение атома .Строение вещества»

I. Сколько электронов находится на внешнем энергетическом уровне в атоме серы?

Ответ обоснуйте.

2. Какому элементу соответствует электронная конфигурация ... 4s 2 ?

Ответ обоснуйте.

3. Как изменяются металлические свойства элементов в последовательности от элемента №12 к элементу №17

4 Вычислите массовые доли элементов  в соединении оксида алюминия

5.Вычислить массовую долю никеля  в сплаве нихрома, образующегося при  сплавлении 78  г  никеля   и 22 г  хрома.

6. В каких молекулах неполярная ковалентная связь: N2, NaI, NH3, CO2.

Напишите схему образования этого соединения.